Грунтовка ВЛ-02   ВЛ-023

ГОСТ 12707-77

Состав:

Грунтовки ВЛ-02, ВЛ-023 представляют собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе поливинилбутираля и идитольной смолы или без нее в смеси органических растворителей.

Назначение:

Грунтовки предназначены для грунтования металлических поверхностей, для защиты металла при межоперационном хранении, а также вместо фосфатирования и оксидирования.

Цвет: ВЛ-02 зеленовато-желтый, ВЛ-023 защитно-зеленого цвета (оттенок не нормируется)

Технические  характеристики основы грунтовок:

| Наименование показателя |  | ### Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛ-02 | ВЛ-023 |
| 1 | Внешний вид пленки | Однородная, матовая или полуглянцевая лиссирующая пленка зеленовато-желтого цвета. | Ровная, однородная, матовая пленка защитно-зеленого цвета. |
| 2 | Условная вязкость грунтовки по ВЗ-246 с диаметром 4мм при 20+0,5гр.С, с, | 20-35 | 20-40 |
| 3 | Время высыхания при 20° С до степени 3, мин, не более | 15 | 15 |
| 4 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |
| 5 | Прочность пленки при ударе на приборе У-1,см , не менее | 50 | 50 |
| 6 | Массовая доля нелетучих веществ, % | 20-22 | 25-27 |
| 7 | Степень перетира, мкм, не более | 30 | 30 |
| 8 | Адгезия пленки, баллы, не более | 1 | 1 |

Технические  характеристики кислотного разбавителя:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость без осадка и взвешанных частиц, не расслаивающаяся при хранении. |
| Плотность при 200С, г/см2 | 0,905-0,915 |

Способ  применения:

Грунтовки должны изготавливаться непосредственно перед применением смешиванием основы и кислотного разбавителя в соотношениях (по массе):

| #### Марка | Соотношение между основой и кислотным разбавителем при нанесении |  |
| --- | --- | --- |
|  | На углеродистую и низколегированную стали | На высоколегированные стали, цветные металлы, их сплавы |
| ВЛ-02 | 4:1 | 8:1 |
| ВЛ-023 | 5:1 | 5:1 |

Примечание.     Для агрегатов сложной конфигурации, включающих одновременно стальные детали и детали из высоколегированных сталей, цветных   металлов   и  их сплавов, допускается применять грунтовку марки ВЛ-02 с соотношением между основой и кислотным разбавителем 4:1.

Грунтовку хорошо перемешать до однородности по всему объему тарного места и выдержать в течение 30 мин..

Грунтовку    наносят  при температуре от минус 10 до плюс 300С на   предварительно   подготовленную   поверхность (удалено старое покрытие и очищено от ржавчины, обезжирена). Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской – 1 сутки.  Запрещается наносить грунтовку на влажную поверхность.

Грунтовки разбавляют растворителем РФГ (ГОСТ 12708-77) до рабочей вязкости 20-35 с.  по вискозиметру ВЗ-246 при нанесении кистью и 16-20 с. при нанесении пневматическим и безвоздушным распылением.

Допускается разбавлять грунтовки растворителем Р-6.

Расход грунтовки ВЛ-02 при нанесении кистью 80-95 г/м2, пневматическим распылением 100-120 г/м2,   безвоздушным распылением 95-110 г/м2.

Расход грунтовки ВЛ-023 при нанесении кистью 100-130 г/м2, пневматическим распылением 120-160 г/м2,   безвоздушным распылением 110-150 г/м2.

Упаковка:

Упаковка и транспортировка грунтовки по ГОСТ 9980.3 – 86                        в металлической или полиэтиленовой  таре.

Хранение:

В закрытых помещениях в герметичной таре при температуре от минус 10 до плюс 300С.   Гарантийный срок хранения грунтовки 12 мес. со дня изготовления.

Инструкция по применению грунтовки    ВЛ-023

Грунтовка ВЛ-023   предназначена для грунтования металлических поверхностей, для защиты металла  при межоперационном  хранении, а также вместо   фосфатирования и оксидирования.

Грунтовка ВЛ-023   изготавливается непосредственно перед применением смешением  основы грунтовки  и  кислотного   разбавителя   в  соотношении : на  5 весовых частей основы грунтовки  -  1 весовая часть  кислотного разбавителя.

Для этого 36 кг основы грунтовки в бидоне тщательно перемешивают по всему обьему тарного места деревянным веслом   не менее  5 минут, далее  в   этот  бидон

наливают из  канистры  7,2 кг кислотного разбавителя так, чтобы в канистре не было остатка ( если все же остаток разбавителя остается ,то  канистру ополаскивают   200 гр.  растворителя   РФГ  и тоже выливают  в бидон  с  основой   грунтовки), тщательно перемешивают грунтовку в бидоне  деревянным веслом   1-2 минут. Допускается выдерживать  после смешения без перемешивания в течение  20-30 минут  при температуре   18-220С. При нанесении кистью   грунтовку разбавляют растворителем РФГ (ГОСТ 12708-77) до рабочей вязкости  20-35 с.  по вискозиметру ВЗ-246,    при нанесении пневматическим и безвоздушным распылением до 16-20с.

Грунтовку    наносят  при температуре от минус 10 до плюс 300С на   предварительно   подготовленную   поверхность (удалено старое покрытие и очищено от ржавчины, обезжирена). Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской – 1 сутки.  Запрещается наносить грунтовку на влажную поверхность.

Срок годности готовой грунтовки  6 часов при   температуре  20-30 0С.

Основу грунтовки  и кислотный разбавитель хранят  под навесом или  в помещении  и  транспортируют при  температуре от минус 10 до плюс 30 0С   .  Запрещается попадание прямых солнечных лучей и  нагрев основы  и кислотного разбавителя свыше 300С .

В случае недолива кислотного разбавителя происходит желатинизация грунтовки, а при переливе  ухудшается адгезия и повышается хрупкость покрытия.