Товариство з обмеженою відповідальністю “ПЕНТАЛАК”

вул. Леніна, 47А, м. Шостка, Сумської обл,  41100, Україна

ЗКПО 22595554  МФО 337278  Р/р 26007301707988 в

Шосткінське без балансове відділення філії  «відділення

ПАТ ПІБ в м.Суми номер св-ва 25897611 ІПН 225955518174

т./ф.: (05449) 7-56-73 , 4-60-78                                                                                                 E-mail:pentalak2003@mail.ru

##### Эмаль Пенталак УР-120

(двухкомпонентная)

ТУ У 24.3-22595554-050:2009

Эмаль Ур-120 и лак УР-121 является двухкомпонентным покрытием на основе акрилового полимера и алифатического полиизоционата. Обладает высокой стойкостью к ультрафиолету, атмосферостойкостью, химической стойкостью (нефтепродуктам, маслам, спиртам, кислотам, щелочам и т.д.)

Обладает высоким блеском, чистотой цвета и используется для верхнего слоя в изделиях с  повышенными требованиями к внешнему виду  (автомобили, катера , яхты, оборудование и др.)

Цвет эмали: черный, красно – коричневый, синий, красный, желтый, серый, белый, зеленый  (возможны любые оттенки по желанию заказчика).

Технические  характеристики:

| № п/п | Наименование показателей | ###### Эмаль | ###### Лак |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет пленки эмали | различных цветов, оттенок не нормируется | Не нормируется |
| 2 | Внешний вид пленки | Высохшая пленка должна быть гладкой глянцевой. | Высохшая пленка должна быть гладкой глянцевой. |
| 3 | Условная вязкость основы эмали или лака по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0+0,5)С, с | 50 –90 | 35-70 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ эмали, лака,% | 62-70 | 48-58 |
| 5 | Степень перетира, мкм, не более | 30 | Не нормируется |
| 6 | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+2)°С, ч, не более С ускорителем Р-4УПУ | 48 12 | 48 12 |
| 7 | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 1 | 1 |
| 8 | Адгезия пленки методом решетчатых надрезов, баллы, не более | 2 | 2 |
| 9 | Прочность пленки при ударе, см, не менее | 50 | 50 |

Способ  применения:

Перед нанесением эмали или лака в них добавляют отвердитель.  На 1кг общего весового количества приходится: 763г основы эмали  237г отвердителя или для лака 680г основы  320г отвердителя.   При добавлении отвердителя основу непрерывно и тщательно перемешивают во всём объёме в течение 10мин! Перед нанесением выдерживают 15 мин. до прекращения выделения пузырьков газа. Следует учесть – после смешения компонентов жизнеспособность эмали и лака составляет 6ч  при температуре (20+2)0С а с ускорителем отверждения Р-4УПУ 2 часа.  Эмаль  и лак наносят на поверхность методом пневматического, безвоздушного распыления, кистью, валиком при температуре от +10 до +30 0С и относительной влажности до 95% (условия образования точки росы на окрашиваемой поверхности должны отсутствовать). Покрытие  эксплуатируется при постоянных рабочих температурах в диапазоне от –50 до +1300С. Для разбавления  эмали и лака до   рабочей    вязкости  применяют  растворители Р-4ПУ специальный растворитель для ПУ но допускаются с некоторой потерей блеска растворители Р-4, Р-5, бутилацетат, этилацетат. Имеется растворитель-ускоритель, который сокращает время сушки до 4 раз (Р-4УПУ).

ПРИМЕНЕНИЕ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ НЕДОПУСТИМО!!

При нанесении кистью в эмаль или лак добавляют   растворитель 10-30%,  краскопультом  до  50% .   Теоретический расход   120- 150 гр/м2 .

Упаковка  и  хранение:

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение эмали и лака  по ГОСТ9980-75 в металлическую или полиэтиленовую   тару.